Adsorption Data for Perfluorohexane onto BAM 109 at 273 K (Run1)

| Relative Pressure | Volume @STP (cc/g) | Volume (millimoles/g) |
| --- | --- | --- |
| 8.67E-03 | 49.3753 | 2.2029 |
| 9.19E-03 | 49.4829 | 2.2077 |
| 1.79E-02 | 51.1266 | 2.2810 |
| 3.31E-02 | 52.3649 | 2.3363 |
| 3.87E-02 | 52.6586 | 2.3494 |
| 4.73E-02 | 52.9955 | 2.3644 |
| 7.69E-02 | 53.8436 | 2.4022 |
| 1.00E-01 | 54.3244 | 2.4237 |
| 1.23E-01 | 54.6894 | 2.4400 |
| 1.52E-01 | 55.1042 | 2.4585 |
| 1.75E-01 | 55.4049 | 2.4719 |
| 2.01E-01 | 55.7112 | 2.4856 |
| 2.26E-01 | 55.9907 | 2.4980 |
| 2.52E-01 | 56.2646 | 2.5102 |
| 2.77E-01 | 56.5347 | 2.5223 |
| 3.02E-01 | 56.7964 | 2.5340 |
| 3.28E-01 | 57.0583 | 2.5457 |
| 3.53E-01 | 57.3332 | 2.5579 |
| 3.77E-01 | 57.6006 | 2.5698 |
| 3.99E-01 | 57.8462 | 2.5808 |
| 4.25E-01 | 58.1497 | 2.5943 |
| 4.50E-01 | 58.4534 | 2.6079 |
| 4.74E-01 | 58.7643 | 2.6218 |
| 4.98E-01 | 59.1041 | 2.6369 |
| 5.27E-01 | 59.5511 | 2.6569 |
| 5.48E-01 | 59.9106 | 2.6729 |
| 5.75E-01 | 60.4134 | 2.6953 |
| 5.99E-01 | 60.9196 | 2.7179 |
| 6.23E-01 | 61.4907 | 2.7434 |
| 6.49E-01 | 62.218 | 2.7759 |
| 6.78E-01 | 63.2211 | 2.8206 |
| 7.02E-01 | 64.2359 | 2.8659 |
| 7.24E-01 | 65.3553 | 2.9158 |
| 7.51E-01 | 67.1081 | 2.9940 |
| 7.73E-01 | 68.9421 | 3.0758 |
| 8.01E-01 | 72.3188 | 3.2265 |
| 8.23E-01 | 76.0297 | 3.3921 |
| 8.48E-01 | 82.2866 | 3.6712 |
| 8.74E-01 | 92.8091 | 4.1407 |
| 9.00E-01 | 106.0927 | 4.7333 |
| 8.49E-01 | 101.9975 | 4.5506 |
| 8.00E-01 | 86.8173 | 3.8734 |
| 7.50E-01 | 72.2777 | 3.2247 |
| 7.00E-01 | 66.7019 | 2.9759 |
| 6.49E-01 | 63.4809 | 2.8322 |
| 6.03E-01 | 61.6154 | 2.7490 |
| 5.47E-01 | 60.0887 | 2.6809 |
| 5.00E-01 | 59.1265 | 2.6379 |

Adsorption Data for Perfluorohexane onto BAM 109 at 273 K (Run2)

| Relative Pressure | Volume @STP (cc/g) | Volume (millimoles/g) |
| --- | --- | --- |

| 3.81E-03 | 44.4052 | 1.9824 |
| --- | --- | --- |
| 4.76E-03 | 45.8137 | 2.0453 |
| 6.63E-03 | 47.5337 | 2.1220 |
| 8.59E-03 | 48.7084 | 2.1745 |
| 9.36E-03 | 48.9828 | 2.1867 |
| 1.76E-02 | 50.8144 | 2.2685 |
| 2.75E-02 | 51.8716 | 2.3157 |
| 4.05E-02 | 52.6438 | 2.3502 |
| 4.90E-02 | 53.0045 | 2.3663 |
| 7.26E-02 | 53.7154 | 2.3980 |
| 9.98E-02 | 54.2949 | 2.4239 |
| 1.23E-01 | 54.7004 | 2.4420 |
| 1.49E-01 | 55.0832 | 2.4591 |
| 1.76E-01 | 55.4285 | 2.4745 |
| 1.97E-01 | 55.6916 | 2.4862 |
| 2.22E-01 | 55.9758 | 2.4989 |
| 2.48E-01 | 56.2616 | 2.5117 |
| 2.73E-01 | 56.5261 | 2.5235 |
| 2.99E-01 | 56.7972 | 2.5356 |
| 3.24E-01 | 57.0673 | 2.5476 |
| 3.49E-01 | 57.3326 | 2.5595 |
| 3.73E-01 | 57.605 | 2.5717 |
| 3.98E-01 | 57.881 | 2.5840 |
| 4.23E-01 | 58.1788 | 2.5973 |
| 4.53E-01 | 58.5545 | 2.6140 |
| 4.73E-01 | 58.818 | 2.6258 |
| 5.01E-01 | 59.2177 | 2.6436 |
| 5.26E-01 | 59.6053 | 2.6610 |
| 5.50E-01 | 60.0147 | 2.6792 |
| 5.73E-01 | 60.4549 | 2.6989 |
| 6.00E-01 | 61.0239 | 2.7243 |
| 6.23E-01 | 61.5998 | 2.7500 |
| 6.53E-01 | 62.4371 | 2.7874 |
| 6.77E-01 | 63.2816 | 2.8251 |
| 6.99E-01 | 64.2098 | 2.8665 |
| 7.26E-01 | 65.5999 | 2.9286 |
| 7.48E-01 | 67.0425 | 2.9930 |
| 7.73E-01 | 69.2457 | 3.0913 |
| 7.99E-01 | 72.2176 | 3.2240 |
| 8.25E-01 | 76.8378 | 3.4303 |
| 8.49E-01 | 82.9292 | 3.7022 |
| 8.75E-01 | 93.4183 | 4.1705 |
| 8.99E-01 | 105.9191 | 4.7285 |
| 8.49E-01 | 101.6832 | 4.5394 |
| 8.03E-01 | 88.5643 | 3.9538 |
| 7.46E-01 | 71.8685 | 3.2084 |
| 6.95E-01 | 66.3888 | 2.9638 |
| 6.49E-01 | 63.5779 | 2.8383 |
| 5.97E-01 | 61.5332 | 2.7470 |
| 5.50E-01 | 60.2216 | 2.6885 |
| 4.95E-01 | 59.0853 | 2.6377 |
| 4.50E-01 | 58.3292 | 2.6040 |
| 4.00E-01 | 57.6115 | 2.5719 |
| 3.52E-01 | 57.0094 | 2.5451 |
| 3.03E-01 | 56.4232 | 2.5189 |