Adsorption Data for Perfluorohexane onto BAM 109 at 273 K –Run 2

| Relative Pressure | Volume @STP (cc/g) | Volume (millimoles/g) |
| --- | --- | --- |
| 8.59E-03 | 48.7084 | 2.1731 |
| 9.36E-03 | 48.9828 | 2.1854 |
| 1.76E-02 | 50.8144 | 2.2671 |
| 2.75E-02 | 51.8716 | 2.3143 |
| 4.05E-02 | 52.6438 | 2.3487 |
| 4.90E-02 | 53.0045 | 2.3648 |
| 7.26E-02 | 53.7154 | 2.3965 |
| 9.98E-02 | 54.2949 | 2.4224 |
| 1.23E-01 | 54.7004 | 2.4405 |
| 1.49E-01 | 55.0832 | 2.4575 |
| 1.76E-01 | 55.4285 | 2.4729 |
| 1.97E-01 | 55.6916 | 2.4847 |
| 2.22E-01 | 55.9758 | 2.4974 |
| 2.48E-01 | 56.2616 | 2.5101 |
| 2.73E-01 | 56.5261 | 2.5219 |
| 2.99E-01 | 56.7972 | 2.5340 |
| 3.24E-01 | 57.0673 | 2.5461 |
| 3.49E-01 | 57.3326 | 2.5579 |
| 3.73E-01 | 57.605 | 2.5700 |
| 3.98E-01 | 57.881 | 2.5824 |
| 4.23E-01 | 58.1788 | 2.5956 |
| 4.53E-01 | 58.5545 | 2.6124 |
| 4.73E-01 | 58.818 | 2.6242 |
| 5.01E-01 | 59.2177 | 2.6420 |
| 5.26E-01 | 59.6053 | 2.6593 |
| 5.50E-01 | 60.0147 | 2.6776 |
| 5.73E-01 | 60.4549 | 2.6972 |
| 6.00E-01 | 61.0239 | 2.7226 |
| 6.23E-01 | 61.5998 | 2.7483 |
| 6.53E-01 | 62.4371 | 2.7856 |
| 6.77E-01 | 63.2816 | 2.8233 |
| 6.99E-01 | 64.2098 | 2.8647 |
| 7.26E-01 | 65.5999 | 2.9267 |
| 7.48E-01 | 67.0425 | 2.9911 |
| 7.73E-01 | 69.2457 | 3.0894 |
| 7.99E-01 | 72.2176 | 3.2220 |
| 8.25E-01 | 76.8378 | 3.4281 |
| 8.49E-01 | 82.9292 | 3.6999 |
| 8.75E-01 | 93.4183 | 4.1679 |
| 8.99E-01 | 105.9191 | 4.7256 |
| 8.49E-01 | 101.6832 | 4.5366 |
| 8.03E-01 | 88.5643 | 3.9513 |
| 7.46E-01 | 71.8685 | 3.2064 |
| 6.95E-01 | 66.3888 | 2.9619 |
| 6.49E-01 | 63.5779 | 2.8365 |
| 5.97E-01 | 61.5332 | 2.7453 |
| 5.50E-01 | 60.2216 | 2.6868 |
| 4.95E-01 | 59.0853 | 2.6361 |